| Vyztužená elastomerová ložiska OBDÉLNÍKOVÁ - TYP 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Dle SOK Třebestovice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| min. ≥ 3,0 N/mm2 (ložiska nekotvená) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Šířka x délka | Přípust. zatížení | Přípust. průměr. stlačení ložiska | Počet elastom. vrstev | Přípust. pohyb | Montážní tloušťka ložiska | Tloušťka elastom. | přípustný úhel natočení  s osou II ke straně ložiska … |  |  | E-modul vztažený na T |
| a x b | F | m | n |  | d | T | větší n .  | menší n .  | obě n .  |  |
| mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | arc | arc | arc | N/mm2 |
| 100 x 100 100 x 150 | 100 150 | 10,0 10,0 | 1 | 7,0 | 14 | 10 | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 168 235 |
|  |  |  | 2 | 10,5 | 21 | 15 | 0,008 | 0,006 | 0,010 |  |
|  |  |  | 3 | 14,0 | 28 | 20 | 0,012 | 0,009 | 0,015 |  |
|  |  |  | 4 | 16,3 | 35 | 25 | 0,016 | 0,012 | 0,020 |  |
|  |  |  | 5 | 18,0 | 42 | 30 | 0,020 | 0,015 | 0,025 |  |
| 150 x 200 | 300 | 10,0 | 1 | (7,0) | (14) | (10) | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 480 |
|  |  |  | 2 | 10,5 | 21 | 15 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |  |
|  |  |  | 3 | 14,0 | 28 | 20 | 0,009 | 0,009 | 0,013 |  |
|  |  |  | 4 | 17,5 | 35 | 25 | 0,012 | 0,012 | 0,017 |  |
|  |  |  | 5 | 21,0 | 42 | 30 | 0,015 | 0,015 | 0,021 |  |
|  |  |  | 6 | 23,3 | 49 | 35 | 0,018 | 0,018 | 0,025 |  |
|  |  |  | 7 | 25,3 | 56 | 40 | 0,021 | 0,021 | 0,029 |  |
|  |  |  | 8 | 27,0 | 63 | 45 | 0,024 | 0,024 | 0,033 |  |
| 200 x 300 200 x 250 200 x 400 | 750 625 1000 | 12,5 12,5 12,5 | 1 | (9,1) | (19) | (13) | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 355 315 430 |
|  |  |  | 2 | 14,7 | 30 | 21 | 0,006 | 0,005 | 0,008 |  |
|  |  |  | 3 | 20,3 | 41 | 29 | 0,009 | 0,008 | 0,012 |  |
|  |  |  | 4 | 25,9 | 52 | 37 | 0,012 | 0,010 | 0,016 |  |
|  |  |  | 5 | 30,4 | 63 | 45 | 0,015 | 0,013 | 0,020 |  |
|  |  |  | 6 | 33,7 | 74 | 53 | 0,018 | 0,015 | 0,024 |  |
|  |  |  | 7 | 36,3 | 85 | 61 | 0,021 | 0,018 | 0,028 |  |
| 250x 400 | 1250 | 12,5 | 1 | (9,1) | (19) | (13) | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 610 |
|  |  |  | 2 | (14,7) | (30) | (21) | 0,005 | 0,002 | 0,005 |  |
|  |  |  | 3 | 20,3 | 41 | 29 | 0,008 | 0,004 | 0,008 |  |
|  |  |  | 4 | 25,9 | 52 | 37 | 0,010 | 0,005 | 0,010 |  |
|  |  |  | 5 | 31,5 | 63 | 45 | 0,013 | 0,006 | 0,013 |  |
|  |  |  | 6 | 36,5 | 74 | 53 | 0,015 | 0,007 | 0,016 |  |
|  |  |  | 7 | 40,0 | 85 | 61 | 0,018 | 0,009 | 0,018 |  |
|  |  |  | 8 | 43,1 | 96 | 69 | 0,020 | 0,010 | 0,021 |  |
| 300 x 400 | 1800 | 15,0 | 1 | (9,1) | (19) | (13) | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 630 |
|  |  |  | 2 | (14,7) | (30) | (21) | 0,004 | 0,002 | 0,004 |  |
|  |  |  | 3 | 20,3 | 41 | 29 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |  |
|  |  |  | 4 | 25,9 | 52 | 37 | 0,008 | 0,005 | 0,009 |  |
|  |  |  | 5 | 31,5 | 63 | 45 | 0,010 | 0,006 | 0,011 |  |
|  |  |  | 6 | 37,1 | 74 | 53 | 0,012 | 0,007 | 0,013 |  |
|  |  |  | 7 | 42,5 | 85 | 61 | 0,014 | 0,008 | 0,015 |  |
|  |  |  | 8 | 46,2 | 96 | 69 | 0,016 | 0,010 | 0,018 |  |
|  |  |  | 9 | 49,5 | 107 | 77 | 0,018 | 0,011 | 0,020 |  |
|  |  |  | 10 | 52,4 | 118 | 85 | 0,020 | 0,012 | 0,022 |  |
| 350 x 450 | 2360 | 15,0 | 1 | (11,2) | (24) | (16) | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 520 |
|  |  |  | 2 | (18,9) | (39) | (27) | 0,005 | 0,004 | 0,006 |  |
|  |  |  | 3 | 26,6 | 54 | 38 | 0,008 | 0,006 | 0,010 |  |
|  |  |  | 4 | 34,3 | 69 | 49 | 0,010 | 0,008 | 0,013 |  |
|  |  |  | 5 | 42,0 | 84 | 60 | 0,013 | 0,010 | 0,016 |  |
|  |  |  | 6 | 49,5 | 99 | 71 | 0,015 | 0,012 | 0,019 |  |
|  |  |  | 7 | 54,6 | 114 | 82 | 0,018 | 0,014 | 0,022 |  |
|  |  |  | 8 | 59,0 | 129 | 93 | 0,020 | 0,016 | 0,026 |  |
|  |  |  | 9 | 62,7 | 144 | 104 | 0,023 | 0,018 | 0,029 |  |

| Vyztužená elastomerová ložiska OBDÉLNÍKOVÁ - TYP 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Dle SOK Třebestovice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| min. ≥ 3,0 N/mm2 (ložiska nekotvená) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Šířka x délka | Přípust. zatížení | Přípust. průměr. stlačení ložiska | Počet elastom. vrstev | Přípust. pohyb | Montážní tloušťka ložiska | Tloušťka elastom. | přípustný úhel natočení  s osou II ke straně ložiska … |  |  |  |  | E-modul vztažený na T |
| a x b | F | m | n |  | d | T | větší n .  |  | menší n .  |  | obě n .  |  |
| mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | arc |  | arc |  | arc | N/mm2 |

| 400 x 500 | 3000 | 15,0 | 1 | 11,2 | 24 | 16 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 670 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 18,9 | 39 | 27 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |  |
|  |  |  | 3 | 26,6 | 54 | 38 | 0,006 | 0,005 | 0,008 |  |
|  |  |  | 4 | 34,3 | 69 | 49 | 0,008 | 0,006 | 0,010 |  |
|  |  |  | 5 | 42,0 | 84 | 60 | 0,010 | 0,008 | 0,013 |  |
|  |  |  | 6 | 49,7 | 99 | 71 | 0,012 | 0,009 | 0,015 |  |
|  |  |  | 7 | 57,0 | 114 | 82 | 0,014 | 0,011 | 0,018 |  |
|  |  |  | 8 | 62,1 | 129 | 93 | 0,016 | 0,012 | 0,018 |  |
|  |  |  | 9 | 66,6 | 144 | 104 | 0,018 | 0,014 | 0,020 |  |
|  |  |  | 10 | 70,4 | 159 | 115 | 0,020 | 0,015 | 0,022 |  |
| 450 x 600 | 4050 | 15,0 | 1 | 11,2 | 24 | 16 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 890 |
|  |  |  | 2 | 18,9 | 39 | 27 | 0,004 | 0,002 | 0,004 |  |
|  |  |  | 3 | 26,6 | 54 | 38 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |  |
|  |  |  | 4 | 34,3 | 69 | 49 | 0,008 | 0,005 | 0,009 |  |
|  |  |  | 5 | 42,0 | 84 | 60 | 0,010 | 0,006 | 0,011 |  |
|  |  |  | 6 | 49,7 | 99 | 71 | 0,012 | 0,007 | 0,013 |  |
|  |  |  | 7 | 57,4 | 114 | 82 | 0,014 | 0,008 | 0,015 |  |
|  |  |  | 8 | 64,5 | 129 | 93 | 0,016 | 0,010 | 0,018 |  |
|  |  |  | 9 | 69,6 | 144 | 104 | 0,018 | 0,011 | 0,020 |  |
|  |  |  | 10 | 74,1 | 159 | 115 | 0,020 | 0,012 | 0,022 |  |
|  |  |  | 11 | 78,1 | 174 | 126 | 0,022 | 0,013 | 0,024 |  |
| 500 x 600 | 4500 | 15,0 | 1 | 11,2 | 24 | 16 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 1000 |
|  |  |  | 2 | 18,9 | 39 | 27 | 0,004 | 0,002 | 0,004 |  |
|  |  |  | 3 | 26,6 | 54 | 38 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |  |
|  |  |  | 4 | 34,3 | 69 | 49 | 0,008 | 0,005 | 0,009 |  |
|  |  |  | 5 | 42,0 | 84 | 60 | 0,010 | 0,006 | 0,011 |  |
|  |  |  | 6 | 49,7 | 99 | 71 | 0,012 | 0,007 | 0,013 |  |
|  |  |  | 7 | 57,4 | 114 | 82 | 0,014 | 0,008 | 0,015 |  |
|  |  |  | 8 | 65,1 | 129 | 93 | 0,016 | 0,010 | 0,018 |  |
|  |  |  | 9 | 72,0 | 144 | 104 | 0,018 | 0,011 | 0,020 |  |
|  |  |  | 10 | 77,1 | 159 | 115 | 0,020 | 0,012 | 0,022 |  |
|  |  |  | 11 | 81,7 | 174 | 126 | 0,022 | 0,013 | 0,024 |  |
|  |  |  | 12 | 85,8 | 189 | 137 | 0,024 | 0,014 | 0,026 |  |
|  |  |  | 13 | 89,4 | 204 | 148 | 0,026 | 0,016 | 0,029 |  |
| 600 x 700 | 6300 | 15,0 | 1 | 14,0 | 30 | 20 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 760 |
|  |  |  | 2 | 24,5 | 50 | 35 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |  |
|  |  |  | 3 | 35,0 | 70 | 50 | 0,006 | 0,005 | 0,008 |  |
|  |  |  | 4 | 45,5 | 90 | 65 | 0,008 | 0,006 | 0,010 |  |
|  |  |  | 5 | 56,0 | 110 | 80 | 0,010 | 0,008 | 0,013 |  |
|  |  |  | 6 | 66,5 | 130 | 95 | 0,012 | 0,009 | 0,015 |  |
|  |  |  | 7 | 77,0 | 150 | 110 | 0,014 | 0,011 | 0,018 |  |
|  |  |  | 8 | 86,5 | 170 | 125 | 0,016 | 0,012 | 0,020 |  |
|  |  |  | 9 | 93,3 | 190 | 140 | 0,018 | 0,014 | 0,023 |  |
|  |  |  | 10 | 99,5 | 210 | 155 | 0,020 | 0,015 | 0,025 |  |
|  |  |  | 11 | 104,8 | 230 | 170 | 0,022 | 0,017 | 0,028 |  |

| Vyztužená elastomerová ložiska OBDÉLNÍKOVÁ - TYP 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Dle SOK Třebestovice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| min. ≥ 3,0 N/mm2 (ložiska nekotvená) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Šířka x délka | Přípust. zatížení | Přípust. průměr. stlačení ložiska | Počet elastom. vrstev | Přípust. pohyb | Montážní tloušťka ložiska | Tloušťka elastom. | přípustný úhel natočení  s osou II ke straně ložiska … |  |  |  |  | E-modul vztažený na T |
| a x b | F | m | n |  | d | T | větší n .  |  | menší n .  |  | obě n .  |  |
| mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | arc |  | arc |  | arc | N/mm2 |

| 700 x 800 | 8400 | 15,0 | 1 | (14,0) | (30) | (20) | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | (24,5) | (50) | (35) | 0,004 | 0,002 | 0,005 |  |
|  |  |  | 3 | 35,0 | 70 | 50 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |  |
|  |  |  | 4 | 45,5 | 90 | 65 | 0,008 | 0,005 | 0,009 |  |
|  |  |  | 5 | 56,0 | 110 | 80 | 0,010 | 0,006 | 0,011 |  |
|  |  |  | 6 | 66,5 | 130 | 95 | 0,012 | 0,007 | 0,013 |  |
|  |  |  | 7 | 77,0 | 150 | 110 | 0,014 | 0,008 | 0,015 |  |
|  |  |  | 8 | 87,5 | 170 | 125 | 0,016 | 0,010 | 0,018 |  |
|  |  |  | 9 | 98,0 | 190 | 140 | 0,018 | 0,011 | 0,021 |  |
|  |  |  | 10 | 105,2 | 210 | 155 | 0,020 | 0,012 | 0,023 |  |
|  |  |  | 11 | 111,7 | 230 | 170 | 0,022 | 0,013 | 0,025 |  |
|  |  |  | 12 | 117,6 | 250 | 185 | 0,024 | 0,014 | 0,028 |  |
|  |  |  | 13 | 122,9 | 270 | 200 | 0,026 | 0,016 | 0,030 |  |
| 800 x 800 | 9600 | 15,0 | 1 | (16,1) | (33) | (23) | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 829 |
|  |  |  | 2 | (28,7) | (56) | (41) | 0,004 | 0,004 | 0,006 |  |
|  |  |  | 3 | 41,3 | 79 | 59 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |  |
|  |  |  | 4 | 53,9 | 102 | 77 | 0,008 | 0,008 | 0,011 |  |
|  |  |  | 5 | 66,5 | 125 | 95 | 0,010 | 0,010 | 0,014 |  |
|  |  |  | 6 | 79,1 | 148 | 113 | 0,012 | 0,012 | 0,017 |  |
|  |  |  | 7 | 91,7 | 171 | 131 | 0,014 | 0,014 | 0,020 |  |
|  |  |  | 8 | 104,3 | 194 | 149 | 0,016 | 0,016 | 0,022 |  |
|  |  |  | 9 | 115,4 | 217 | 167 | 0,018 | 0,018 | 0,025 |  |
|  |  |  | 10 | 123,7 | 240 | 185 | 0,020 | 0,020 | 0,028 |  |
|  |  |  | 11 | 131,2 | 263 | 203 | 0,022 | 0,022 | 0,031 |  |
|  |  |  | 12 | 137,8 | 286 | 221 | 0,024 | 0,024 | 0,034 |  |
|  |  |  | 13 | 143,7 | 309 | 239 | 0,026 | 0,026 | 0,036 |  |
| 900 x 900 | 12150 | 15,0 | 1 | (16,1) | (33) | (23) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 1050 |
|  |  |  | 2 | (28,7) | (56) | (41) | 0,003 | 0,003 | 0,004 |  |
|  |  |  | 3 | 41,3 | 79 | 59 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |  |
|  |  |  | 4 | 53,9 | 102 | 77 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |  |
|  |  |  | 5 | 66,5 | 125 | 95 | 0,008 | 0,008 | 0,011 |  |
|  |  |  | 6 | 79,1 | 148 | 113 | 0,009 | 0,009 | 0,013 |  |
|  |  |  | 7 | 91,7 | 171 | 131 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |  |
|  |  |  | 8 | 104,3 | 194 | 149 | 0,012 | 0,012 | 0,017 |  |
|  |  |  | 9 | 116,9 | 217 | 167 | 0,014 | 0,014 | 0,019 |  |
|  |  |  | 10 | 128,4 | 240 | 185 | 0,015 | 0,015 | 0,021 |  |
|  |  |  | 11 | 136,9 | 263 | 203 | 0,017 | 0,017 | 0,023 |  |
|  |  |  | 12 | 144,6 | 286 | 221 | 0,018 | 0,018 | 0,025 |  |
|  |  |  | 13 | 151,6 | 309 | 239 | 0,020 | 0,020 | 0,027 |  |
|  |  |  | 14 | 157,9 | 332 | 257 | 0,021 | 0,021 | 0,029 |  |